附件：
新疆维吾尔自治区建筑外保温技术和产品推广、限制和禁止使用目录
	一、推广使用的技术和产品

	序号
	类 别
	名 称
	技术、产品特点
	适用范围
	执行标准
	依 据

	1
	外墙保温技术
	现浇混凝土复合外保温模板墙体保温系统
	以保温模板作为免拆外模板，外侧做防护及装饰面层，通过连接件将保温模板与内侧现浇混凝土连接形成的保温与建筑墙体同寿命的保温结构系统。
	建筑高度小于等于100m的现浇混凝土剪力墙、框架柱及框剪结构剪力墙部分的外墙
	《现浇混凝土复合外保温模板应用技术标准》XJJ110-2019
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）

	2
	
	现浇混凝土大模内置保温系统
	将保温板置于外模板内侧，以现浇混凝土外墙作为基层，保温板内表面与混凝土现浇成型后结合成一体，再在保温板外侧做保温砂浆找平层、抹面胶浆复合玻纤网抗裂层、饰面层形成的外墙外保温系统。
	建筑高度小于等于100m的现浇混凝土剪力墙、框架柱及框剪结构剪力墙部分的外墙
	《现浇混凝土大模内置保温系统应用技术标准》XJJ108-2019
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）

	3
	
	自保温砌块墙体系统
	由自保温砌块砌体采用专用抹灰砂浆抹面而成的构造实体。
	建筑高度小于等于100m的框架结构、框架-剪力墙结构中的自承重墙体
	《自保温砌块应用技术标准》XJJ109-2019
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）

	一、推广使用的技术和产品

	序号
	类别
	名 称
	技术、产品特点
	适用范围
	执行标准
	依 据

	4
	外墙保温技术
	装配式复合外墙板保温系统
	采用装配式工艺将复合外墙板通过预埋件与框架梁、柱、板连接在一起，使建筑墙体实现建筑保温与结构一体化、保温与建筑同寿命的节能技术体系。
	建筑高度小于等于100m的钢结构、混凝土结构
	《装配式混凝土建筑设计规程》
XJJ085-2017、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《装配式混凝土建筑技术规程》GB/T51231-2016、《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）

	5
	
	现浇混凝土夹芯保温墙体系统
	通过连接件将结构层、防护层固定连接，中间设置保温层，在保温层两侧同时浇筑混凝土防护层及混凝土结构层，形成保温与结构一体化系统。
	建筑高度小于等于100m的现浇混凝土剪力墙结构
	《现浇混凝土夹芯保温系统应用技术标准》XJJ117-2021
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）

	6
	保温材料
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	[bookmark: _GoBack]039级导热系数≤0.039 W/（m•K）,033级导热系数≤0.033 W/（m•K），燃烧性能均不低于B1级。
	各类建筑外保温工程
	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013
	相关主管部门发布执行标准的文件

	7
	
	绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	导热系数≤0.033 W/（m•K）,燃烧性能不低于B1级。
	各类建筑外保温工程
	《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T 2441-2018
	相关主管部门发布执行标准的文件
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	8
	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（去皮）
	034级导热系数≤0.034 W/（m•K），燃烧性能不低于B1级。
	各类建筑外保温工程
	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2-2018
	相关主管部门发布执行标准的文件

	9
	
	绝热用石墨挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（去皮）
	导热系数≤0.024 W/（m•K）,燃烧性能不低于B1级。
	各类建筑外保温工程
	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2-2018
	相关主管部门发布执行标准的文件

	10
	
	绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料板（PIR板）
	导热系数≤0.024 W/（m•K），燃烧性能不低于B1级。
	各类建筑外保温工程
	《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008、《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T 314-2012
	相关主管部门发布执行标准的文件



	二、限制使用的技术和产品

	序号
	技术和产品名称
	限制使用的原因
	限制使用的范围
	依  据

	1
	保温装饰一体板外墙外保温系统
	与基层墙体采用粘锚方式固定，装饰一体板自身重量大。
	可在砌体结构中使用，确需在其他结构中使用时，当采用Ⅰ型保温装饰一体板的外墙外保温系统，公共建筑与工业建筑的使用高度不应大于 50m，住宅建筑的使用高度不应大于 54m；采用Ⅱ型保温装饰一体板的外墙外保温系统，公共建筑与工业建筑的使用高度不应大于24m，住宅建筑的使用高度不应大于27m。当使用高度超出限值时，应做为单项工程另行设计。
	《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）、《保温装饰一体板应用技术标准》（XJJ113-2019）、《保温防火复合板应用技术规程》（JGJ/T 350-2015）



	二、限制使用的技术和产品

	序号
	技术和产品名称
	限制使用的原因
	限制使用的范围
	依  据

	2
	施工现场采用胶粘剂或锚栓以及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统
	粘贴式外墙保温系统存在脱落、空鼓、开裂、渗漏现象，防火性能差，存在安全隐患和质量问题。
	仅适用于砌体结构
	《关于进一步加强自治区建筑保温与结构一体化技术推广应用的通知》（新建科[2020]20号）

	3
	浆料类保温材料
	单独使用质量不易控制、保温性能差、难以满足建筑节能标准要求。
	严寒地区外墙保温工程不得使用浆体保温材料，寒冷地区不得单独使用，可与其它保温材料复合使用，厚度不得大于50mm。
	《新疆维吾尔自治区建筑外保温系统材料应用防火暂行规定》（新公消[2018]8号）

	4
	泡沫玻璃板
	单独用于外墙保温时，保温性能难以满足严寒和寒冷地区建筑工程外墙外保温系统标准要求。
	仅适用于防火隔离带和屋面
	/

	5
	发泡陶瓷保温板
	单独用于外墙保温时，保温性能难以满足严寒和寒冷地区建筑工程外墙外保温系统标准要求。
	仅适用于防火隔离带和屋面
	/

	6
	热固复合聚苯板高密度型（G型）
	密度和吸水率大，单独用于外墙保温时，性能难以满足严寒和寒冷地区建筑工程外墙外保温系统标准要求。
	仅适用于防火隔离带
	/

	7
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（带皮）
	粘结性差，存在安全隐患。
	仅适用于屋面
	/

	8
	玻璃棉及其制品
	吸水率较大、抗拉强度低、易变形，耐久性差。
	仅适用于建筑幕墙保温系统
	/

	三、禁止使用的技术和产品

	序号
	技术和产品名称
	禁止使用的原因
	禁止使用的范围
	依据

	1
	芯材为B级材料的金属夹芯复合板材
	易燃、防火性能差。
	禁止用于各类建筑外保温工程
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《新疆维吾尔自治区建筑外保温系统材料应用防火暂行规定》（新公消[2018]8号）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011

	2
	非耐碱型玻璃纤维网布
	产品质量不稳定、耐久性差，很难保证砂浆层抗裂性能要求。
	禁止用于外墙保温系统
	/

	3
	发泡水泥保温板
	表观密度、吸水率及导热系数偏大，强度低，安全性和耐久性差，保温性能难以满足严寒和寒冷地区建筑工程外墙外保温系统标准要求。
	禁止用于各类建筑外保温工程
	/

	4
	燃烧性能低于B1级的保温材料
	易燃、防火性能差。
	禁止用于各类建筑外保温工程
	《新疆维吾尔自治区消防条例》、《新疆维吾尔自治区建筑外保温系统材料应用防火暂行规定》（新公消[2018]8号）

	5
	采用六溴环十二烷为阻燃剂生产的保温材料
	对人体和环境存在危害风险。
	禁止用于各类工程
	《中华人民共和国履行<关于持久性有机污染物斯德哥尔摩公约>国家实施计划（增补版）的通知》（环固体[2018]167号）



