陕西省建设领域推广应用和限制禁止使用技术
推广应用技术部分
一、建筑节能与新型墙体材料部分

	序
号
	技术
分类
	技术名称
	主要技术性能及特点
	适用范围
	生效
时间

	1
	外

墙

保

温

技

术
	EPS板薄抹灰外墙外保温系统
	由EPS板保温层、薄抹面层和饰面涂层构成。EPS板用胶粘剂固定在基层上，薄抹面层中满铺玻纤网。EPS板密度18-22kg/m3，燃烧性能应不低于B2级。粘结剂、抹面胶浆与EPS板拉伸粘结强度≥0.10MPa，并且应完全破坏在EPS板内。玻纤网耐碱断裂强力≥750（N/50mm），耐碱断裂强力保留率≥50%。系统耐候性及其他指标符合标准规定。执行标准：《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144－2004）。
	各类气候区混凝土和砌体结构外墙。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	2
	
	EPS板现浇混凝土外墙外保温系统
	EPS板置于外模板内侧，并安装锚栓作为辅助固定件。现浇混凝土后，墙体与EPS板结合为一体。系统抗裂抹面层中满铺玻纤网，外表面以涂料为饰面层。EPS板密度≥22kg/m3，燃烧性能应不低于B2级，开有矩形燕尾槽，内、外表面均满涂水泥基界面处理剂，并且界面剂处理浸水后72h无脱落、粉化、起皮现象。玻纤网耐碱断裂强力≥750（N/50mm），耐碱断裂强力保留率≥50%。系统耐候性及其他指标符合标准规定。系统与混凝土墙体拉伸粘结强度≥0.10MPa，并且应完全破坏在EPS板内。执行标准：《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144－2004）。
	各类气候区现浇混凝土外墙。
	

	3
	
	EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统（有网现浇系统）
	EPS单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧，并安装ф6型钢筋作为辅助固定件。现浇筑混凝土后，外抹水泥砂浆厚抹面层。EPS板密度22-25kg/m3, 燃烧性能应不低于B2级，板内外表面开有矩形齿槽，周边开有拼接槽，拼接槽尺寸为EPS板厚度1/2.，内外表面均喷水泥基界面处理剂，并且界面剂处理浸水后72h无脱落、粉化、起皮现象。系统耐候性及其他指标符合标准规定。执行标准：《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144－2004）。
	各类气候区现浇混凝土外墙面砖饰面。
	

	4
	
	机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统（机械固定系统）
	用锚栓或预埋钢筋等将腹丝非穿透型EPS钢丝网架板固定在外墙上，外抹水泥砂浆厚抹面层。EPS板密度≥22kg/m3 EPS板燃烧性能应达到B2级，钢丝网架保温板表面均喷水泥基界面处理剂，并且界面处理剂浸水后72h五脱落、粉化、起皮现象。金属网和所有金属部件应做防锈处理。金属固定件数量及承托构造设置由设计确定。系统耐候性及其他指标符合标准规定。执行标准：《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144－2004）。
	寒冷、严寒地区混凝土和砌体结构外墙面砖饰面，不适用于加气混凝土和轻集料混凝土外墙。
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	5
	外

墙

保

温

技

术
	硬泡聚氨酯板外墙外保温系统
	用胶粘剂将聚氨酯板粘结在外墙上，聚氨酯板表面做纤维网增强薄抹面层和饰面层。硬泡聚氨酯板密度≥35㎏/m3，导热系数≤0.024W/(m.K)；胶粘剂、抹面剂与聚氨酯板粘结强度≥0.10Mpa，并且应完全破坏在聚氨酯板内。玻纤网耐碱强力保留率≥50%，耐碱断裂强力≥750N/50㎜。系统耐候性及其他指标符合标准规定。执行标准：《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144－2004）。《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》（GB50404-2007）。
	各类气候区混凝土和砌体结构外墙。

	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	6
	
	现场喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统
	在墙面上现场涂刷聚氨酯防潮底漆和喷涂聚氨酯硬泡保温层，涂刷聚氨酯界面砂浆，界面砂浆与聚氨酯保温层粘接强度≥0.10 MPa，并且完全破坏位置不在界面处。界面砂浆浸水后72h无脱落、粉化、起皮现象。抹胶粉EPS颗粒保温胶浆找平层，胶粉EPS颗粒保温胶浆抗拉强度≥0.10Mpa。表面做玻纤网增强抗裂砂浆薄抹面层和饰面层。硬泡聚氨酯密度≥35㎏/m3，导热系数≤0.024 W/(m.K)；玻纤网耐碱强力保留率≥50%，耐碱断裂强力≥750N/50㎜。系统抗拉强度≥0.10MPa。系统耐候性及其他指标符合标准规定。执行标准：《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144－2004）及《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》（GB50404-2007）。
	
	

	7
	
	矿物棉喷涂保温技术
	采用专用机械和专有的结合剂，将超细玻璃棉或颗粒状岩棉喷涂在外墙（内）面或地下顶板，形成一定厚度的保温层。机械化施工，施工速度快，一个台班作业面可达500㎡。用料为无机材质，无化学污染，导热系数λ=0.04～0.043W/m·K。喷涂层整体性好，不脱落，粘结力≥0.1MPa。具有优良保温性能、降噪性能和耐火性能。
	有防火要求的地下车库内侧保温，以及大空间建筑的屋顶内保温。
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	8
	屋

面

保

温

技

术
	EPS板屋面保温系统
	EPS板表观密度≥20～30kg/m3，压缩强度100～150KPa,导热系数≤0.041W/(m.K)，吸水率≤6.0%。执行标准:《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》（GB/T10801.1-2002）及《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）。
	各类气候区的屋面保温工程。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	9
	
	XPS板屋面保温系统
	采用XPS板用于屋面保温工程，具有优良的保温效果，施工速度快，造价低，重量轻，有利于屋面防水工程质量等特点。该保温材料压缩强度≥200KPa，吸水率≤1.5%，绝热性能好λ≤0.030W/(m·k)。执行标准:《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》（GB/T10801.2-2002）及《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）。 
	各类气候区的屋面保温工程。
	

	10
	
	种植屋面技术
	种植屋面应承受系统荷载，并具有蓄水、保温隔热、隔声及节能效果。种植屋面应设二道防水，上道防水层应为耐根穿刺防水层，并应与防水材料应相容。耐根穿刺防水材料应符合国家相关标准的规定。种植屋面保温层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料，不应使用散状保温隔热材料。种植屋面排水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。执行标准：《种植屋面工程技术规程》（JGJ155-2007）。
	各类气候区建筑屋面及地下建筑顶板绿化，干旱缺水地区除外。
	

	11
	
	喷涂硬泡聚氨酯屋面保温
	硬质聚氨酯泡沫塑料表观密度≥35～55kg/m3，压缩强度≥15～300KPa,导热系数≤0.024W/(m.K)，吸水率≤3%～1%。执行标准:《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）及《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》（GB50404-2007）。
	各类气候区建筑屋面及地下建筑顶板。
	

	12
	
	憎水膨胀珍珠岩板
	膨胀珍珠岩表观密度≤250kg/m3，抗压强度≥0.3MPa,导热系数≤0.068W/(m.K)，吸水率≤10%，软化系数≥0.5。执行标准:《屋面工程技术规范》（GB50345-2004），《膨胀珍珠岩绝热制品》（GB/T10303-2001）。
	各类气候区建筑屋面及地下建筑顶板，不宜用于倒置式屋面。
	

	13
	
	加气混凝土板
	加气混凝土表观密度400～600kg/m3，抗压强度≥2.0KPa,导热系数≤0.14W/(m.K) 吸水率≤20%，软化系数≥0.8。执行标准:《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）。
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	14
	建

筑

门

窗
节

能

技

术

	中空玻璃塑料平开窗
	采用老化时间≥6000h的S类未增塑聚氯乙烯多腔体窗型材配中空玻璃制成。抗风压强度P≥2.5kPa，气密性q≤1.5m3/（m·h），水密性△P≥250Pa，隔声性能Rw≥30dB，传热系数K≤2.8W/（m2·K），并符合建筑节能设计标准要求。采用三元乙丙胶条密封。为保证型材与不同五金件连接强度满足各自功能实现所需的要求，应采用增强型钢或内衬局部加强板等加强措施。
	房屋建筑，其中外平开窗仅适用于多层建筑。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	15
	
	中空玻璃断热型材铝合金平开窗
	    用断热铝型材和中空玻璃制成。抗风压强度P≥2.5kPa，气密性q≤1.5m3/（m·h），水密性△P≥250Pa，隔声性能Rw≥30dB，传热系数K≤3.2W/（m2·K），并符合建筑节能设计标准要求。采用三元乙丙胶条密封。为保证型材与不同五金件连接强度满足各自功能实现所需的要求，应采用增强型钢或内衬局部加强板等加强措施。
	
	

	16
	
	中空玻璃断热型材钢平开窗
	    用断热钢型材和中空玻璃制成。抗风压强度P≥2.5kPa，气密性q≤1.5m3/(m·h)，水密性△P≥250Pa，隔声性Rw≥30dB，传热系数K≤3.0W/（m2·K），并符合建筑节能设计标准要求，采用三元乙丙胶条密封。为保证空腹型材与不同五金件连接强度满足各自功能实现所需的要求，应采用增强型钢或内衬局部加强板等加强措施。
	
	

	17
	
	彩板型材腔内填充发泡聚氨酯中空玻璃平开窗
	在彩板型材内腔填充发泡聚氨酯配中空玻璃制成。填充聚氨酯后，可消除腔内空气对流和热辐射带来的热损失。采用暖边复合中空玻璃胶条。抗风压强度P≥3.5kPa，气密性q≤1.5m3/（m·h），水密性△P≥250Pa，传热系数K≤3.0W/（m2·K）。
	
	

	18
	
	真空玻璃

	将两片平板玻璃四周密闭起来，将其间隙抽成真空并密封排气孔形成真空玻璃。真空玻璃的两片一般至少有一片是低辐射玻璃，两片玻璃之间的间隙为0.1—0.2mm，真空度优于0.1Pa,这样就使通过真空玻璃的气体热传导、对流几乎为零。标准真空玻璃传热系数值小于1.0；复合真空玻璃传热系数值小于0.9 ；真空玻璃计权隔声量  Rw＞35dB。
	各类气候区居住建筑和公共建筑的外门、窗及幕墙工程。
	

	19
	
	离线Low－E中空玻璃
	 离线Low-E中空玻璃，一般由透明玻璃、气体间隔层、离线Low-E玻璃构成。其传热系数K值优于在线Low-E中空玻璃，对遮阳系数SC有较大的可选择范围，且玻璃的颜色及纯度优于在线Low-E中空玻璃。
	各类气候区民用建筑的外门、窗和玻璃幕墙工程。
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	20
	建

筑

门

窗

节

能

技

术


	百叶中空玻璃（中空玻璃内置百叶）
	    将百叶窗帘置于中空玻璃内，使百叶中空玻璃具有遮阳性能，并可提高中空玻璃的保温、隔热、隔声性能，改善室内光环境。百叶中空玻璃主要技术指标符合《中空玻璃》GB/T11944-2002标准的技术要求，且百叶反复升降2万次无故障。
	不同型材、不同开启方式的建筑外窗。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	21
	
	隔热中间膜夹层玻璃
	     隔热中间膜夹层玻璃具有对阳光热辐射红外波长的反射性能，同时保持可见光波段的高透过率，显著降低玻璃的阳光得热，达到优异的透明遮阳效果。隔热中间膜夹层玻璃应符合GB/T9962《夹层玻璃》标准，且可见光透过≥70％时，阳光得热系数≤0.41。
	可单独或复合成中空玻璃，用于房屋建筑门窗、玻璃幕墙、斜面采光等部位。
	

	22
	
	建筑玻璃太阳隔热膜
	    玻璃贴膜是指贴于玻璃表面的一种多层的聚酯薄膜，采用真空磁控溅射工艺，将金属粒子如银、不锈钢、铜、金、钛和铬等多层复合的嵌合于聚酯玻璃贴膜上，具有对太阳光得热控制功能，可降低夏季空调能耗。玻璃贴膜断裂强度（N/25mm）≥400，断裂延伸率≥60％，剥离强度（N/25mm）≥25，其遮阳系数及可见光透射比应符合国家及行业居住建筑和公共建筑节能设计标准规定要求。
	夏热冬冷地区门窗及建筑玻璃幕墙遮阳。
	

	23
	
	单扇平开多功能钢户门
	    性能指标应符合JG/T3054-1999《单扇平开多功能户门》要求。防盗性能≥15min，隔声性Rw≥30dB，传热系数K≤3.0W/（m2·K），防火性能≥0.6h。可制作成同时具备两种功能以上的户门。采用三元乙丙胶条密封。为了保证型材与不同五金件连接强度满足各自功能实现所需的要求，应采用增强板或局部加强板的措施。 
	非严寒地区民用住宅建筑。
	

	24
	
	多点锁闭结构的门窗五金件
	提高了门窗框扇间的气密性，增加了门窗连接强度，有效提高门窗的保温性能。
	对门窗的气密、水密性能有较高使用或设计要求地区的房屋建筑的平开及推拉等窗型。
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	25
	砖
类
产
品


	烧结多孔砖
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、粘土为主要原料，经焙烧而成。孔洞率≥25﹪，圆孔直径≤22㎜，非圆孔内切圆直径≤15㎜。砖机采用45型以上真空挤出砖机，轮窑不小于24门，产品质量符合GB13544-2000标准，年生产能力不小于3000万块标准砖。鼓励采用人工干燥、隧道窑焙烧工艺。
	房屋建筑的承重墙体。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	26
	
	烧结空心砖
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、粘土为主要原料，经焙烧而成，孔洞率≥40﹪，孔洞采用矩形条孔或其它孔形。砖机采用45型以上真空挤出砖机，轮窑不小于24门，产品质量符合GB13545-2003标准，年生产能力不小于3000万块标准砖。鼓励采用人工干燥、遂道窑焙烧工艺。
	民用建筑的非承重墙体。
	

	27
	
	蒸压灰砂砖
	以石灰和砂为主要原料，允许掺入颜料和外加剂，经坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的实心灰砂砖。电子（电脑）自动配料，机械成型，产品质量符合GB11945-1999标准。年生产能力不小于3000万块标准砖。
	抗震设防烈度在7度及以下民用建筑的承重墙体。
	

	28
	
	蒸压灰砂空心砖
	以石灰和砂为主要原料，经坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的蒸压灰砂空心砖。电子（电脑）自动配料，机械成型，产品质量符合JC/T637-1996标准。年生产能力不小于3000万块标准砖。
	
	

	29
	
	蒸压粉煤灰砖
	以粉煤灰、石灰或水泥为原料，掺加适量石膏、外加剂、颜料和集料等，经坯料制备、成型、高压蒸汽养护而制成的实心粉煤灰砖。电子（电脑）自动配料，机械成型，产品质量符合JC239-2001标准。年生产能力不小于3000万块标准砖。
	房屋建筑的承重墙体。
	

	30
	
	混凝土多孔砖
	以水泥为胶结材料，以砂、石等为主要集料，经加水搅拌、成型、养护制成的多排小孔的混凝土砖。电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合JC943-2004标准。年生产能力不小于1500万块标准砖。鼓励采用蒸气养护。
	房屋建筑的承重墙体。
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	31
	砌

块
类
产
品


	普通混凝土小型空心砌块
	以水泥为胶结材料，以砂、石等为主要集料，经加水搅拌、成型、养护制成。空心率≥25﹪，孔形采用双排孔或多排孔，电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合GB8239-1997标准。年生产能力不小于5万立方米。鼓励采用蒸气养护。
	强度≥MU10级用于承重墙体；强度<MU10级用于非承重墙体。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	32
	
	轻集料混凝土小型空心砌块（含陶粒砌块）
	以水泥和轻集料为主要原料，经原料制备、加压或振动加压、养护而制成。孔形采用双排孔或多排孔，电子（电脑）自动配料，机械成型，蒸气养护或室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合GB15229-2002标准。陶粒砌块强度大于MU2.5级，其它轻集料强度大于MU3.5级。年生产能力不小于5万立方米。鼓励采用蒸气养护。
	房屋建筑的非承重墙体。
	

	33
	
	石膏砌块
	以建筑石膏为主要原料，掺加建筑石膏改性外加剂复合，经加水搅拌、浇注成型和干燥制成的轻质建筑石膏砌块。电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，产品质量符合JC/T698-1998标准，年生产能力不小于5万立方米。鼓励采用烘干养护，鼓励采用化学石膏为主要原料的生产企业。
	房屋建筑的非承重墙体（不能用于厨房、卫生间墙体）。
	

	34
	
	粉煤灰小型空心砌块
	以粉煤灰、水泥、各种轻集料、水为主要组分拌合制成的小型空心砌块。其中粉煤灰用量不应低于原材料重量的20﹪，水泥用量不低于原材料重量的10﹪。电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合JC862-2008标准。年生产能力不小于5万立方米。鼓励采用蒸气养护。
	房屋建筑的非承重墙体。
	

	35
	
	蒸压加气混凝土砌块
	由硅质材料和石灰或水泥，掺入发气剂，加水搅拌，经蒸压而成。电子（电脑）自动配料，机械切割成型，蒸压养护，产品质量符合GB/11968-2006标准，掺加料放射性符合GB6566标准。年生产能力不小于10万立方米。应采用JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》的材料配套施工。
	
	

	36
	
	烧结空心砌块
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、粘土、江河湖淤泥为主要原料，经焙烧而成。孔洞采用矩形条孔或其它孔形，孔洞率≥40%。砖机采用45型以上真空挤出砖机，轮窑不小于24门，产品质量符合GB13545-2003标准，年生产能力不小于3000万块标准砖。鼓励采用人工干燥、隧道窑焙烧工艺。
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	37
	砌

块
类
产
品


	烧结多孔砌块
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、粘土为主要原料，经焙烧而成。孔型为矩形孔，孔宽不大于12㎜，孔长不大于40㎜，孔洞率≥28%，强度不低于MU10级，砖机采用50型以上真空挤出砖机，轮窑不小于24门，其它技术质量指标应符合GB13544-2000标准。年生产能力不小于3000万块标准砖。鼓励采用人工干燥、隧道窑焙烧工艺。
	房屋建筑的承重墙体。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	38
	
	复合保温装饰混凝土砌块
	    采用独特的燕尾结构，将承重层与装饰层通过保温层有效的连接起来，集保温、承重、装饰于一身。强度MU10～MU20，传热系数0.45～0.53W/（m2·K），具有整体性好，施工工期短，装饰风格多样，使用寿命长等特点。
	多层及小高层建筑。
	


	39
	板
材
类
产
品
	GRC（玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板）
	以耐碱玻璃纤维与硫铝酸盐水泥、轻集料为主要原料预制的非承重轻质多孔内隔墙条板。板厚≥90㎜以上，电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合GB/T23451-2009标准。年生产能力不小于15万㎡。鼓励采用蒸气养护。
	房屋建筑的非承重墙体。
	

	40
	
	纤维水泥板（含钢丝网水泥板）
	采用短切耐碱或抗碱玻璃纤维增强，以硫铝酸盐水泥为胶结材料（如采用钢丝网，钢丝直径≥0.9㎜)制成的墙板,板厚≥90㎜以上，电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合JC/T626-1996标准。年生产能力不小于15万㎡。鼓励采用蒸气养护。
	
	

	41
	
	蒸压加气混凝土板
	由硅质材料和石灰或水泥，掺入发气剂，加水搅拌，经蒸压而成。上下具有两排共八根直径≥2.5mm冷拔钢丝增强，板厚≥90㎜以上,电子（电脑）自动配料，机械成型，蒸气养护，产品质量符合GB15762-1995标准。年生产能力不小于15万㎡。
	
	

	42
	
	轻集料混凝土条板（含陶粒条板）
	以水泥、轻集料为主要原料预制的非承重轻质内隔墙条板。上下具有两排共八根直径≥2.5mm冷拔钢丝增强，板厚≥90㎜以上,电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期为28天， 产品质量符合GB/T23451-2009标准。年生产能力不小于15万㎡。鼓励采用蒸气养护，鼓励掺加20%以上Ⅱ级粉煤灰为原料的生产企业。
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	43
	板
材
类
产
品
	纸面石膏板
（耐水型）
	以建筑石膏为主要原料，掺入适量纤维增强材料和耐水外加剂构成耐水芯材，并于耐水护面纸牢固的粘结在一起的吸水率较低的建筑板材。电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，原材料及产品质量符合GB/T9775-1999标准。年生产能力不小于2000万㎡。鼓励采用烘干养护。鼓励采用化学石膏为主要原料的生产企业。
	房屋建筑的非承重墙体。（不能用于厨房、卫生间

墙体）

	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	44
	
	石膏空心条板
	以建筑石膏为基材，掺入无机轻集料、无机纤维增强材料而制成的空心条板。使用维尼纶纤维或麻（竹）纤维网布增强，板厚≥90㎜以上，电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，产品质量符合GB/T23451-2009标准。年生产能力不小于15万㎡。鼓励采用烘干养护，鼓励采用化学石膏为主要原料的生产企业。
	
	

	45
	
	金属面聚苯乙烯夹芯板
	以阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料作芯材，以彩色涂层钢板为面材，用粘结剂复合而成的金属面夹芯板。基板必须热镀锌，锌层双面质量不得小于180g/㎡,芯材体积密度不小于18㎏/m3,导热系数不大于0.038W/（m.k），阻燃型（ZR）,氧指数不小于30%，机械成型，产品质量符合GB/T23932-2009标准。年生产能力不小于10万㎡。
	工业房屋、短期工程建筑屋面及墙体。
	

	46
	
	金属面硬质聚氨酯夹芯板
	以阻燃型硬质聚氨酯作芯材，以彩色涂层钢板为面材的夹心扳。基板必须热镀锌，锌层双面质量不得小于180g/㎡,芯材体积密度不小于38㎏/m3,燃烧性能达到B2，机械成型，产品质量符合GB/T23932-2009标准。年生产能力不小于10万㎡。
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	47
	板
材
类
产
品
	金属面岩棉、矿渣棉夹芯板
	以阻燃型岩棉、矿渣棉作芯材，以彩色涂层钢板为面材，用粘结剂复合而成的金属面夹芯板。基板必须热镀锌，锌层双面质量不得小于180g/㎡,芯材体积密度应大于100㎏/m3，机械成型，产品质量符合GB/T23932-2009标准。年生产能力不小于10万㎡。
	工业房屋、短期工程建筑屋面及墙体。
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	48
	
	钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板
	以阻燃型聚苯乙烯泡沫板为整体芯板，双面覆以冷拔钢丝网片，经机械双向排插斜丝焊接而成。现场安装，并两面喷抹水泥砂浆后形成墙体。自重<110kg/㎡，热阻≥0.75（㎡·K）/W，隔声≥45dB，抗冻融性≥25次，耐火极限≥1.2h，轴向荷载允许值≥74.4kN/㎡，横向荷载允许值≥2.45kN/㎡，抗冲击性能100次不断裂（产品芯板厚50mm，双面抹灰25~30mm）。产品质量符合JC623-1996标准。
	
	

	49
	
	工业灰渣混凝土空心隔墙条板
	以粉煤灰、水泥、煅烧或自然的煤矸石、炉渣、矿渣、加气混凝土碎屑等工业灰渣为集料，添加粉煤灰、炉渣激活剂，上下具有两排共八根直径≥2.5mm冷拔钢丝增强制成的混凝土空心条板。生产原料中工业灰渣总掺量为40%以上，板厚≥90mm以上，电子（电脑）自动配料，机械成型，室（棚）内养护，养护期28天，产品质量符合GB/T23451—2009标准。年生产能力不小于15万m2。鼓励采用蒸汽养护。
	房屋建筑的非承重墙体。
	

	50
	
	粉煤灰泡沫混凝土条板
	以普通硅酸盐水泥为胶凝材料，掺入大于30%以上II级粉煤灰，采用粉煤灰激活剂进行粉煤灰激活转化为低胶凝硅质材料，集配精选河砂作为骨架，利用物理发泡（泡沫剂）对胶凝材料混合搅拌发泡，通过恒湿恒温养护窑体24h后，其制品内部结构含若干个中空闭孔泡沫核，配以耐碱网格布和短切聚丙烯纤维为增强增韧。电子计量配料，机械化生产浇注成型的泡沫混凝土条板。板厚≥90mm以上，室（棚）内养护，养护期为28天，产品质量符合GB/T23451—2009标准。年生产能力不小于15万m2。特别适用于厨房卫生间隔断墙及外墙填充围护墙体。 
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	51
	城

镇

供

水

节

水

技

术
	城镇供水球墨铸铁管道系统
	   性能符合ISO2531/GB13295相关标准的要求，外镀锌符合ISO8197标准要求,内衬水泥砂浆符合ISO4179标准要求；管件符合ISO2531标准要求，并采用消失模和树脂砂等工艺生产。具有较强的韧性和抗高压、抗氧化、抗腐蚀等优良性能。
	城镇供水
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	52
	
	地下金属管线探测技术
	   采用电磁法探测技术，一般可探测深度（h）大于5m，平面定位误差≤0.05m+0.05h，深度定位误差≤0.05m+0.1h，工作温度﹣20～+50℃，仪器性能稳定。
	地下金属管线探测
	

	53
	
	城市地下管线工程非开挖技术
	    该技术属于土木建筑科学技术地下工程领域，与市政工程、工程机械、钻井技术与装备、物探技术、自动控制技术等专业学科领域交叉，在少量开挖地表的情况下，检测、检查、修复、更新和铺设管道、线缆，可在水、电、通信、气等地下管道工程中得到应用，减少地下管线建设工程项目对城市运行、环境的干扰和破坏。
	大、中型城市干道、次干道中交通繁忙，商业网点集中以及过河等管道工程项目多的管线敷设工程
	

	54
	
	直埋式软密封闸阀
	    该技术可直接埋在土中，不设阀门井，不坏不漏，使城市道路平整，并可保证管网安全。
	市政管网和住宅小区
	

	55
	
	供水管网漏水探测技术
	    采用多种漏水噪音放大和相关技术探测供水管网漏点位置。系统由检测设备和漏水分析软件组成，可提供供水管网漏水探测计算、过程控制和结果报告全流程管理，实现高精度设备检测，漏水和控制状况客观评价，确认漏水位置。
	供水管网漏水探测
	

	56
	建筑节水型节水器具与设施
	陶瓷片密封水嘴
	   采用陶瓷阀芯，密封性能好，耐磨性好，使用寿命较长，有利于节水。产品性能应符合国家或行业标准的要求。
	各类房屋建筑
	

	57
	
	节水型坐便器系统（≤6L）
	在一次冲洗用水量不大于6L的前提下，分两档冲水，冲洗功能、水箱配件和接口等部件的主要性能指标以及管道系统应符合国家或行业标准的要求。
	住宅建筑
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	58
	建筑节水型节水器具与设施
	红外线感应节水装置
	由红外线探测装置、微电脑数字集成电路、电磁阀、给水配件组成。可在现场修改给水程序，调整冲水时间及水量，防止管道水倒流。具有节水、节能、环保、安全卫生、安装方便等特点。产品性能应符合国家或行业标准的要求。
	公用场所中用水器具节水控制
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	59
	
	自力式平衡压力恒温混水阀
	利用金属膜片调节冷热水压力，使混水温度稳定、可控，并满足用户洗浴的要求，温度精度40℃±2.5℃。
	公共洗浴场所
	

	60
	
	液压式脚踏开关（冲洗阀）
	利用液压原理，采用脚踏方式，使用寿命长，维维修方便，较以往的机械脚踏开关有质的提高，具有推广价值。
	公共场所
	

	61
	水

计

量

装

置
	分户计量
	陕西省工程建设标准DBJ61-2B-2005住宅给水水表户外计量设计和安装技术规程，是指导我省分户计量的具体措施，是节水节能的体现，是根据《中华人民共和国计量法》、国务院《物价管理条例》和《陕西省城市居住区物业管理条例》，在广泛调查研究和充分论证的基础上编制的，是推进水价改革，促进节约用水，保护水资源，实行阶梯式水价的专门法规。
	城镇民用建筑与工业建筑
	

	62
	
	预付费IC卡智能水表
	由水表、智能芯片、电路电源、液晶显示、脉冲电磁阀等部分组成。智能表集自动计量、状态显示、防止不正当使用（抗强磁干扰4000~6000HZ、拆卸表壳）等功能于一体。设有用水警戒提示。可显示充值、累计剩余水量和运行、故障等状态。
	各种中小型自来水表和住宅水表
	

	63
	
	IC卡复费率水表
	除具有IC卡智能水表的技术性能以外，还具有阶梯水价，分段计费和超定额累进加价计费的功能。
	实行阶梯水价或供水单位对用水户的用水计量
	

	64
	
	远传水表
	通过远传输出系统具有自动显示，自动记录功能，根据用户数量建立一套控制系统，便于管理人员监控，节省人力、财力，是一种系统工程。
	适用于小区管理
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	65
	城镇绿化与道路浇洒节水技术
	喷灌技术
	喷灌技术是一种机械化喷洒均匀高效节水灌溉技术。具有节水、适应性强等特点。
	城市、居住小区园林绿化
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	66
	
	微灌技术
	微灌技术包括微喷和滴灌，是一种现代化、精细高效的节水灌溉技术。具有省水、节能、适应性强等特点，灌水同时可兼施肥，灌溉效率能够达到90％以上。
	城市、居住小区园林绿化
	

	67
	公厕节水技术
	真空冲厕与生活污水分离技术
	真空冲厕技术及粪尿水（污水）单独收集系统，在满足使用方便和卫生的条件下，实现源头节水的目标。该技术大大降低冲厕用水，同时将粪尿水（污水）与其它污染程度低的杂排水（废水）分开收集，便于将杂排水经简单处理后作再生水利用。真空冲厕与真空排水系统由真空源，真空管道和真空便器组成。粪尿水通过单独的真空管道收集。高浓粪尿水进行资源化处理后，可有效利用其营养物质。
	公用厕所
	

	68
	雨水收集利用技术
	屋面虹吸雨水排水系统
	由虹吸式雨水斗、管材、管件、固定件及配套系统组成。该系统根据“伯努利”方程原理，利用雨水从屋面流向地面的高差所具有的势能，形成悬吊管内雨水负压抽吸流动，雨水连续流过悬吊管，并转入立管，跌落时形成的虹吸作用使雨水以较高的流速排出。具有气水分离性能好、流量大、斗前水位低等特点。
	建筑屋面雨水排放
	

	69
	
	屋面雨水集蓄利用系统
	   分为单体建筑物分散式集蓄系统和建筑群集中式集蓄系统。以屋面做集雨面的雨水集蓄利用系统，由雨水汇集区、输水管道、截污装置、储存、净化和配水等部分组成。使雨水得到合理利用，并可减轻城市排水管网和处理系统的负荷。
	建筑屋面雨水收集利用
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	70
	建筑中水利用技术
	建筑中水回用系统
	系统设计应按照国家相关标准、规范，根据选定的排水水质、水量和中水回用水的水质与水量要求，确定处理工艺和规模。处理后的中水必须达到回用水的水质标准要求。
	大型居住区及公共建筑
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	71
	
	生活污水生态再生处理系统
	利用天然或人工生态系统生物处理技术处理污水,净化后的污水可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18921-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978－96）的要求，处理后的中水可以回用于绿化喷灌、清洗水、冲厕等，具有出水水质稳定、运营成本低、可与当地生态环境相结合等特点，可有效节约水资源。
	大型居住区及公共建筑再生水处理
	

	72
	
	污水再生水回用技术
	   城镇污水经净化后的排出水，再经多种由不同处理单元技术组合而成的成套处理工艺技术处理，达到再生利用的相关水质标准后，做不同用途的用水。实现污、废水的资源化，节约用水，治理污染，保护环境。
	城镇杂用水、景观环境用水、补充水源水、工业用水等
	

	73
	素料管道及复合管道技术
	建筑排水塑料管道系统
	   节能，环保；安装方便，工效高；耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：硬聚氯乙烯（PVC-U）管（含实壁管、芯层发泡管、中空壁管、内螺旋管）、高密度聚乙烯(HDPE)管、硬聚氯乙烯（PVC-U）建筑雨落水管。产品性能应符合相应的国家和行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。
	建筑排水及建筑雨水管道
	

	74
	
	建筑给水（冷水）塑料管道系统
	   卫生、节能、环保；安装方便，工效高；耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：铝塑复合（PAP）管、钢塑复合（PSP）管、聚乙烯(PE)管、交联聚乙烯（PE-X）管、耐热聚乙烯（PE-RT）管、聚丙烯（PP-R型、PP-B型）管、塑铝稳态复合管（PP-R型、PE-RT型）、纤维增强PP-R复合管、硬聚氯乙烯(PVC-U)管（非铅盐稳定剂生产）、丙烯酸共聚聚氯乙烯（AGR）管等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，卫生性能应符合GB/T 17219要求,设计施工时立管应做防伸缩和固定处理，并应符合相应的工程技术规程要求。钢塑复合管应做好金属外露处的防腐处理。
	介质温度不高于40℃的建筑冷水管道
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	75
	素料管道及复合管道技术
	建筑给水（热水）塑料管道系统
	   卫生、节能、环保；安装方便，工效高；耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：铝塑复合管（PE-RT型、PE-X型）、塑铝稳态复合管（PE-RT型、PP-R型）、交联聚乙烯（PE-X）管、无规共聚聚丙烯（PP-R）管、纤维增强PP-R复合管、耐热聚乙烯（PE-RT）管、聚丁烯（PB）管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工时管道系统应做防伸缩和固定处理，并应符合相应的工程技术规程要求。
	介质温度不高于70℃的建筑生活热水管道
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	76
	
	建筑地面辐射采暖塑料管道系统
	   安装方便，耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：耐热聚乙烯（PE-RT）管、交联聚乙烯（PE-X）管、聚丁烯（PB）管、无规共聚聚丙烯（PP-R）管，以及以上带阻氧层的塑料管和铝塑复合管（PE-RT型、PE-X型)等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工时暗埋部分不得有机械接头,不宜有热熔或电熔接头，并应符合相应的工程技术规程要求，使用过程中长期介质温度不得高于60℃，对有阻氧、隔氧要求的管道系统，应采用带阻氧层的塑料管。
	建筑地面低温热水辐射采暖
	

	77
	
	散热器采暖塑料管道系统
	   耐温，耐腐蚀，安装方便，使用寿命长。品种包括：对接焊铝塑复合管(PE-X型、PE-RT型)、塑铝稳态复合管（PP-R型），交联聚乙烯（PE-X）管、无规共聚聚丙烯（PP-R）管、纤维增强PP-R复合管，以及以上带阻氧层的塑料管等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工时管道系统应做防伸缩和固定处理，并应符合相应的工程技术规程要求,对有阻氧、隔氧要求的管道系统，应采用带阻氧层的塑料管。
	散热器采暖管道
	

	78
	
	城镇供水塑料管道系统
	   输送流体阻力小，能耗低，耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：聚乙烯（PE）管，硬聚氯乙烯（PVC-U）管（非铅盐稳定剂）、玻璃钢夹砂（GRP）管、钢骨架（含钢丝网骨架）聚乙烯复合管、钢塑复合（PSP）管。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，卫生性能应符合GB/T17219要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求，且复合管端头金属外露处必须做好防腐处理。
	城乡供水
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	79
	素料管道及复合管道技术
	城镇排水塑料管道系统


	   重量轻、耐腐蚀，管材环刚度可根据需要设计，接口密封性能好，不渗漏，可有效防止对地下水的污染。品种包括：高密度聚乙烯双壁波纹管、高密度聚乙烯缠绕结构壁管、钢带增强聚乙烯螺旋缠绕管、硬聚氯乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯环形肋管、聚氯乙烯（PVC-U）管（实壁）、玻璃钢夹砂（GRP）管等。产品性能应符合相应国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求，管周围回填土应选材合理，并达到密实度要求。塑料排水管道系统应优先采用塑料检查井。
	城镇污水、废水、雨水管道
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	80
	
	聚乙烯燃气管道系统
	   耐化学稳定性能好，耐环境低温性能好，重量轻，管材连接简便可靠，抗地震性能强。品种包括：高密度聚乙烯（HDPE）管、中密度聚乙烯（MDPE）管、钢骨架（含钢丝网骨架）聚乙烯复合管。原料应选用经过定级的国产或进口聚乙烯燃气管道专用料（混配料），产品性能应符合相应国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。
	城镇燃气管道
	

	81
	
	建筑电线塑料保护套管系统
	   绝缘性能好，安装方便，耐腐蚀，使用寿命长。产品以聚氯乙烯（PVC-U）管为主。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求，相关附配件应配套。
	建筑电线绝缘保护
	

	82
	
	电力、通讯塑料保护套管系统
	   重量轻、安装方便、耐腐蚀。品种包括：氯化聚氯乙烯管、硬聚氯乙烯芯层发泡管、硬聚氯乙烯双壁波纹管等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。用于高压电缆的护套管应采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管。
	埋地电力、通讯线路保护
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	83
	其

他

技

术
	建筑给水涂（衬）塑钢管道系统
	涂塑复合钢管是将树脂（聚乙烯或环氧树脂）粉末均匀涂敷于钢管内壁和固化而成；衬塑复合钢管是将塑料管紧衬于钢管内壁复合制成；配套管件为内涂（衬）塑铸铁或铸钢复合管件；管道系统连接可采用螺纹连接、法兰连接、沟槽连接等方式。该项技术具有机械强度高、卫生性能好、耐腐蚀、使用寿命长等特点。产品性能应符合国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术标准要求。管材断口处、丝扣外露处必须做好防腐处理。涂塑钢管机械套丝时，注意防止涂塑层过热。
	建筑给水管、消防水管
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	84
	
	建筑给水薄壁不锈钢管道系统
	卫生、节能、节材、环保，安装方便，工效高，耐腐蚀，使用寿命长。主要包括：304/304L、316/316L奥氏体薄壁不锈钢管，产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，卫生性能应符合GB/T17219要求；设计和安装应符合相应的技术规程要求。
	建筑给水（饮用净水、冷热水）管道
	

	85
	
	特殊单立管排水系统技术
	采用管件特殊，或管材特殊，或管件、管材都特殊的带有上部和下部特制配件的单根排水立管的排水系统。可节省材料，占用建筑面积小，是适用多层、高层建筑的排水系统。
	多层、高层民用建筑和工业建筑
	

	86
	
	低阻力倒流防止器防回流污染技术
	是指流速在2.0m/s的状态下，水头损失小于0.04Mpa由双级止回阀结构的主阀和中间自动排水装置组成，利用水力原理自动控制双级止加阀和排水装置的启闭，在回流时能够形成中间腔空气隔断，严格防止回流污染的倒流防止器，阻力较其他减压型小0.04-0.06Mpa，是显著的节能措施。
	适用于有害污染和轻度污染的给水系统
	

	87
	
	无缩径管件内涂（环氧、搪瓷）节能技术
	采用无缩径（涂环氧树脂、搪瓷）管件的管道系统中，当管件与内径一致时局部水头损失三通分水时，为沿程损失25-30％，分水器时为15-20％，当管件小于内径局部水头损三通分水时为沿程损失70-80％，分水器时为35-40％，无缩径管件是给水系统重点推广技术。产品性能应符合国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术标准要求。管材断口处、丝扣外露处必须做好防腐处理。涂塑钢管机械套丝时，注意防止涂塑层过热。
	适用于给水、热水、消防管道系统
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	88
	其

他

技

术
	管网叠压供水技术
	   将建筑增压供水设备直接串接在自来水管网上，通过自动控制技术，实现恒压或所要求的压力供水。该系统采取有效技术措施，可避免市政管出现负压。可充分利用市政管网压力，节能、节地、降低工程造价，同时避免二次供水的污染，保证居民饮用水质量。
	市政供水管网服务压力达标地区的建筑增压供水，同时并应取得市政供水主管部门的同意
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	89
	
	同层排水系统
	是指卫生器具的排水横支管均不穿越楼板进入他户，在同楼层内敷设的排水系统。有沿墙侧立式、降低楼板楼面或抬高楼面等多种敷设方式。具有安装方便和维修不干扰上下层住户的特点。可工厂化生产，现场装配。
	住宅建筑
	

	90
	
	排水塑料检查井
	塑料检查井投入市场以来，发展迅速，不仅可用于建筑小区也可用于市政排水，有注塑、也有组装焊接。特点是：节地，防止渗漏，保护地下水资源不被污染，安装快，开按沟槽小，省力，节时，国内有许多省市发文禁用砖砌检查井的法令。
	适用于建筑小区和市政工程用
	

	91
	
	二氧化氯发生器
	   根据所采用的原料不同可分高浓度ClO2发生器和ClO2与Cl2混合气发生器。其生产工艺有氯酸盐工艺和亚氯酸盐工艺。其中氯酸盐工艺包括氯酸钠、盐酸工艺和氯酸钠、硫酸工艺；亚氯酸盐工艺采用亚氯酸钠、盐酸工艺。采用负压曝气工艺，生产以二氧化氯为主的复合消毒液。反应器采用多段曝气、多段反应新工艺，二氧化氯ClO2＞70%，温度T≥70℃，转化率S≥85%。
	中小规模自来水厂和污水处理厂的消毒
	

	92
	
	城市供水水质信息系统
	    提供对监测站基础信息管理和城市供水基础信息管理功能。具有按水质标准定制共享录入和可视化的模板定制工具，根据水质中心数据汇总管理业务，提供各种统计汇总报表。各种水质标准、指标、采样点、附属参数可以任意定制。新增水质数据可通过不同的策略选用实时、定期数据上传下载，也可以采用导入导出的方式进行更新和备份。
	城市供水水质监测其它涉水行业的水质监测机构
	

	93
	
	无水洗车技术
	    无水洗车是采用物理清洗和化学清洗相结合的方法，对车辆进行清洗的现代清洗工艺。其主要特点是不用清洗水，没有污水排放，操作简便，成本较低。无水洗车使用的清洗剂有：车身清洗上光剂、轮胎清洗增黑剂、玻璃清洗防雾剂、皮塑清洗光亮剂等。清洗剂不含溶剂，环保、安全可靠。 
	各种汽车清洗
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	序
号
	技术
分类
	技术名称
	主要技术性能及特点
	适用范围
	生效
时间

	94
	其

他

技

术
	微水洗车技术
	    微水洗车可使气、水分离，泵压和水压的和谐匹配,可以使其在清洗污垢时达到较好效果。清洗车外污垢可单用水，清洗车内部分可单用气，采用这种方式洗车若在15分钟内连续使用，用水量小于1.5 L。
	各种汽车清洗
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	95
	
	循环水洗车技术
	    循环水洗车设备采用全自动控制系统洗车，循环水设备可选用加药和膜分离技术等使水净化循环再用，可以节约用水90%。具有运行费用低、全部回用、操作简单、占地面积小等特点。 
	各种汽车清洗
	

	96
	
	直埋热水管道无补偿敷设技术
	   通过选用符合CJ/T114-2000和CJ/T129-2001相关标准的预制保温管，采用无补偿器的直埋敷设方式，节约了施工用地和工程投资，减少了维修工作量，降低了运行成本。技术条件满足CJJ/T81-98要求时，直接采用冷安装。
	介质温度≤130℃，并且安装温度≥10℃的保温管道敷设工程
	

	97
	
	水力平衡技术
	在热力站和楼栋入口处安装流量调节阀，调节控制流量，满足各热用户所需要的热量。具有改善热水管网的水力工况，节约能源，降低运行成本的优点。各环路计算流量与设计流量的比值应该在90%至120%之内。
	热水供热管网系统、既有建筑节能改造
	

	98
	
	输配系统变频调速技术
	   采用变频调速技术，根据负荷需求变化，改变转动设备的转速，调节循环水量，达到供需平衡。
	允许变水量的集中供热热水采暖系统及空调水系统，包括新建民用建筑以及既有建筑节能改造
	

	99
	
	城市干道市政、公用管线敷设的共同沟技术
	   供水、供电、通讯、燃气等市政管线进入统一的地下管廊，组成共同沟。城市地下管道综合走廊设有专门的检修口、吊装口、检测系统、排水系统、通风系统和照明系统等，并为检修、维护、增容等工作预留操作和交通空间。在少量开挖地表的情况下，检测、检查、修复、更新和铺设管道、线缆。有利于管线的维护修缮，有利于城市道路的使用，合理利用城市干道下的地下空间，节约了城市用地。
	大、中型城市交通干道以及过河管道工程项目多的管线敷设工程
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三、污水及污泥处理技术
	序
号
	技术
分类
	技术名称
	主要技术性能及特点
	适用范围
	生效
时间


   经加压的空气通过中微孔曝气器形成微小的气泡，向水体充氧。充氧效率高，节约能耗，运行费用低，使用寿命长。通常用刚玉、橡胶和工程塑料、石英等材质制作而

	成。刚玉材质耐用，橡胶材质防堵塞能力强，工程塑料材质易酸洗再生，石英材质使用寿命长。中微孔曝气器有盘式、板式、钟罩式、管式等形式。主要性能为：理论动力效率≥4.5kgO2/kWh；氧气利用率≥26%。其理化、力学性能应符合CJ/T3015.1相关标准要求。其中管式曝气器充氧能力≥0.60kgO2/（m·h）；理论动力效率7.8kgO2/kWh。其充氧能力强，效率高。
	城镇污水处理厂曝气池、天然河道的曝气充氧
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	101
	
	转碟式机械曝气器
	   碟片采用聚苯乙烯发泡压塑成型或玻璃钢注塑成型，搅拌能力强，池深可达4.2m；充气效率高，每片充氧能力0.9～1.4kgO2/h；池底液体流速≥0.3m/s。
	城镇污水处理厂中的环流充氧（氧化沟类）曝气池
	

	102
	
	单管吸泥机
	   利用单管吸泥迅速，污泥搅动小，土建投资省，能适应较大的流量变化范围，保持较清的出水。
	城镇污水处理厂生化处理后沉淀池排泥
	

	103
	
	污水处理厂污泥好氧堆肥处理技术
	   在有氧条件下，通过添加结构材料并调配到适宜的C/N，由好氧菌对污泥中多种有机物进行吸收、氧化、分解，转化为腐殖质。堆肥物料温度在50～70℃下完成污泥的稳定，并杀灭寄生虫卵和病原微生物，达到GB18918-2002国家相关标准的要求。经过好氧堆肥的物料，体积可减少40～50%，水分可降低到30～45%，可以作为土壤改良剂或制作有机复合肥原料。堆肥过程产生的臭气通过集中处理后达标排放。


	城镇污水处理厂污泥处理
	

	104
	
	污水处理厂紫外线消毒设备
	   利用紫外光等的有效波长233.7～273.7nm在水体中直接杀菌消毒。紫外装置采用模块结构，安装简易，不使用化学物品，运行安全，成本低，杀菌效果明显。
	小规模的城镇污水处理厂出水的灭菌消毒
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四、供热空调设备节能技术
	序
号
	技术
分类
	技术名称
	主要技术性能及特点
	适用范围
	生效
时间

	105
	供热空调设备节能技术
	钢制散热器
	结构紧凑，工艺先进，符合建筑节能要求，达到功能与装饰的统一，承压高、重量轻。主要技术指标必须达到行业标准要求。在供暖水质与系统管理不规范的条件下使用，宜进行内防蚀处理。
	以热水为热媒的民用建筑供暖系统
	自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止

	106
	
	铜（钢）铝复合型散热器
	   结构合理，工艺先进可靠，符合建筑节能要求，达到功能与装饰的统一，承压高、重量轻。主要技术指标必须达到行业标准要求。
	以热水为热媒的民用建筑供暖系统
	

	107
	
	铝制柱翼型散热器
	   结构合理，工艺先进可靠，符合建筑节能要求，可达到功能与装饰统一。承压高，重量轻，主要技术指标达到行业标准要求。但应进行内防蚀处理。
	以热水为热媒的民用建筑供暖系统
	

	108
	
	铜管对流散热器
	   结构合理，工艺先进可靠，符合建筑节能要求，可达到功能与装饰统一，承压高，重量轻，主要技术指标达到行业标准要求。
	以热水为热媒的高大空间民用建筑及工业建筑供暖系统
	

	109
	
	内腔无粘砂灰铸铁散热器
	制造工艺水平较高，内腔无粘砂，其主要技术指标达到国家标准要求。与传统灰铸铁散热器的采暖系统相比，能够提高采暖系统的循环水水质，满足采暖计量要求，实现产品的轻型化和精品化。
	以热水为热媒的民用建筑供暖系统
	

	110
	
	供热风机水泵变频调速技术
	   采用变频调速技术，根据需求负荷变化，改变转动设备的转速，达到供需平衡。具有易于控制，节约能源，降低运行成本的特点。调速范围：10～100％。
	鼓风机、引风机、补水泵等的节能应用
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限制使用技术部分
一、建筑节能与新型墙体材料部分

	序
号
	技术
分类
	技术名称
	主要技术性能及特点
	限用范围
	生效
时间

	1
	外

墙

保

温

技

术
	外墙保温浆体材料
	由于保温浆体材料的热工性能差，用于内保温受热桥影响很大，同时大多数保温浆体材料质量不稳定，现场工程质量难以保证；在工程上可接受的保温层厚度范围内，单独使用达不到建筑节能设计要求。
	除楼梯间墙、地下室及架空层顶板外不得用于寒冷地区和严寒地区内、外保温，夏热冬冷地区不宜用于内保温。
	自2007年6月1日起执行

	2
	
	外墙保温层XPS板材
	由于XPS板生产所用原材料是少量的聚苯乙稀树脂（PS）原料和大量的废旧塑料制品再生料，回收废旧塑料制品中含有多种不同成分的废旧塑料，经高温溶解在一起后形成成分不一的原料再生造粒，其溶解温度和发泡性不一致，生产出的XPS板材，其结构强度不均衡，气泡不呈封闭状，抗形变性能低，材料附着力差，结构内聚力弱，透气性、阻燃性差，从而导致XPS板材在外墙外保温体系中，受自然界季节变化及建筑物结构的蠕变应力而缩短外墙外保温体系使用寿命。
	除屋面、地下保温外，外墙、不采暖楼梯间隔墙、地下室顶板保温不得使用防火等级B2级（含B2级）以下XPS板材
	自本公告发布之日起执行。

	3
	门窗节能技术
	非断热金属型材制作的单玻窗
	在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告）基础上，
扩大了限用范围
	不得用于民用建筑
	自2007年6月14日起执行。

	4
	
	25系列、35系列空腹钢窗
	
	
	

	5
	砌块产品
	低强度的轻集料混凝土砌块
	制品结构内部强度低，运输和使用过程中损耗大，施工时砌块规格不完整。用于建筑外墙填充时其强度应≥3.5MPa，用于内墙填充时应≥2.5MPa
	不得在框架结构填充墙中使用。
	自本公告发布之日起执行
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限制使用技术部分

二、建筑节能与新能源开发利用领域
	序
号
	技术名称
	主要技术性能及特点
	限用范围
	生效
时间

	6
	内腔粘砂灰铸铁散热器
	在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于集中供暖系统
	自本公告发布之日起执行

	7
	钢制闭式串片散热器
	
	不得用于民用建筑的供暖系统
	

	8
	螺旋板式换热器
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于城市供热系统
	

	三、节水与水资源开发利用领域
	

	9
	灰口铸铁管材、管件
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于城镇供水、燃气等市政管道系统。口径＞400mm的管材及管件不允许在污水处理厂、排水泵站及市政排水管网中的压力管线中使用。
	自本公告发布之日起执行

	10
	螺旋升降式铸铁水嘴
	
	
	

	11
	冷镀锌钢管
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于民用建筑。
	

	12
	砂模铸造铸铁排水管
	
	
	

	13
	平口、企口混凝土排水管（≤500mm）
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建公设部第659号告）
	不得用于城镇市政污水、雨水管道系统。
	

	14
	平流式沉砂池
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于规模≥10000m3/d而且环境要求较高的新建污水处理厂
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四、节材与材料资源合理利用技术
	序
号
	技术名称
	主要技术性能及特点
	限用范围
	生效
时间

	15
	混凝土现场拌制
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	行政主管部门颁布具体实施内容
	自本公告发布之日起执行

	16
	尿素型混凝土抗冻外加剂
	
	不得用于冬期混凝土施工
	

	17
	非滚动轴承式滑轮
	依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）
	不得用于房屋建筑的推拉门窗（纱窗除外）
	

	18
	石油沥青纸胎油毡
	依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）
	不得用于防水等级为I、II级的建筑屋面及各类地下防水工程
	

	19
	沥青复合胎柔性防水卷材
	    在《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）基础上，扩大了限用范围。
	不得用于防水等级为I、II、III级的建筑屋面及各类地下工程防水工程
	

	20
	聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材
	   依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程，除上述限制外，凡在屋面工程和地下防水工程设计中选用聚乙烯丙纶等复合防水卷材时，必须是采用一次成型工艺生产且聚乙烯膜层厚度在0.5mm以上（含0.5mm）的，并应满足屋面工程和地下防水工程技术规范的要求。
	

	21
	仿瓷内墙涂料（以聚乙烯醇为基料掺入灰钙粉、大白粉、滑石粉等）
	   依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）
	不得用于民用建筑的室内装饰装修工程
	

	22
	矿物纤维防火喷涂材料和高含量苯类溶剂型钢结构防火涂料
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	不得用于房屋建筑室内钢结构工程
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禁止使用技术部分
	序
号
	技术
分类
	技术名称
	禁止使用原因
	禁用范围
	生效
日期

	1 
	屋面保温技术
	吸水性强的松散材料保温层和现浇水泥膨胀珍珠岩(蛭石)整体保温层
	屋面工程技术规范GB50345-2004规定淘汰吸水性强的松散材料保温层和现浇水泥膨胀珍珠岩（蛭石）整体保温层。
	禁止用于房屋建筑屋面保温工程
	自

本公告发布之日起执行

	2 
	门
窗
节
能
技
术
	无预热功能焊机制作的塑料门窗
	依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）。
	禁止用于房屋建筑
	

	3 
	
	非中空玻璃单框双玻门窗
	
	
	

	4 
	
	单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗
	任何开启形式的单腔结构型材的PVC塑料窗均不能保证排水性能和保温性能。
	
	

	5 
	
	手工机具制作的塑料门窗
	依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）。
	
	自2007年6月14日起执行

	6 
	
	非硅化密封毛条
	
	禁止用于房屋建筑门窗
	

	7 
	
	高填充PVC密封胶条
	
	
	

	8 
	
	型材老化时间小于6000h（M类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗
	根据气象统计资料，我国90%以上地区为恶劣气候区，只适用于人工老化6000小时（S类）以上的型材，其余地区主要分布在人口稀少的北部边境地区。
	禁止用于房屋建筑外窗

	

	陕西省建设领域推广应用和限制禁止使用技术
禁止使用技术部分

	序号
	技术分类
	技术名称
	禁止使用原因
	禁用范围
	生效
日期

	9
	门
窗
节
能
技
术
	主型材可视面壁厚小于2.2㎜的推拉塑料窗

	2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》中，对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，推拉窗型材有的壁厚甚至在2.0㎜以下，而且型材的断面也是越来越小，很难保证塑料窗刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量以及窗在长期使用过程中所能抵抗外界的气候条件变化等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。
    为保证提高塑料窗的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料窗在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能。同时也使推拉窗窗框和窗扇焊接角破坏力的计算值达到于2006年1月1日起实施的JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》标准中对主型材可视面最小实测壁厚的要求，即推拉窗主型材可视面面最小实测壁厚≥2.2㎜。
	禁

止

用

于

房

屋

建

筑
	自2007年6 月14日起执行

	10
	
	主型材可视面壁厚小于2.8㎜的平开塑料门

	2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，而且型材的断面也是越来越小，很难保证塑料门的刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量，门框与门扇的联接质量等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。

为保证提高塑料门的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料门在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能，同时也使平开门门框和门扇焊接角破坏力的计算值达到JG/T180《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门》标准中规定主型材可视面最小实测壁厚，即平开门主型材可视面最小实测壁厚≥2.8㎜。
	
	

	11
	
	主型材可视面壁厚小于2.5㎜的平开塑料窗

	2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》中，对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据我们对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，而且型材的断面也是越来越小，很难保证塑料窗刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量和以及窗在长期使用过程中所能抵抗外界的气候条件变化等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。
    为保证提高塑料窗的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料窗在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能。同时也使平开窗窗框和窗扇焊接角破坏力的计算值达到于2006年1月1日起实施的JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》标准中对主型材可视面最小实测壁厚的要求，即平开窗主型材可视面最小实测壁厚≥2.5㎜。
	
	

	陕西省建设领域推广应用和限制禁止使用技术
禁止使用技术部分

	序号
	技术分类
	技术名称
	禁止使用原因
	禁用范围
	生效
日期

	12
	门窗节能技术
	主型材可视面壁厚小于2.5㎜的推拉塑料门
	2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，而且型材的断面也是越来越小，也很难保证塑料门的刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量，门框与门扇的联接质量等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。 为保证提高塑料门的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料门在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能，同时也使平开门和推拉窗门门框 和门扇焊接角破坏力的计算值达到JG/T180《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门》标准中规定推拉门主型材可视面最小实测壁厚应≥2.5㎜。
	禁止用于房屋建筑
	自2007年6月14日起执行

	13
	砖类
	烧结粘土实心砖
	烧砖毁田，污染环境，节能效果差。按照国家禁用实心粘土砖要求，2010年10月底以后禁用实心粘土砖。
	禁止房屋建筑±0.00以上部分（包括临时建筑、围墙）
	自本公告发布之日起执行

	14
	砌块类
	手工切割蒸压加气混凝土砌块
	规格尺寸误差大，外观质量差。
	禁止用于房屋建筑
	

	15
	板
材
类
	菱镁类复合隔墙板以及菱镁为原料生产的代号为ASA墙板
	菱镁又称轻烧氧化镁（俗称苦土）是气硬性胶凝材料，而不是水硬性胶凝材料，加水不能凝结，需加六水氯化镁才能产生化学反应而凝结，生产的产品开裂、变形、易泛卤、耐久性能差。泛卤墙面含有大量氯化镁成份，对人体有危害。
	
	

	16
	
	使用非耐碱玻纤布或非低碱水泥生产的GRC板
	抗弯、抗冲击性能差。
	
	

	17
	
	手工成型的GRC轻质墙板
	外观尺寸误差大、材料集配不科学、密实度低、强度差。
	
	

	18
	
	60mm厚以下的隔墙条板
	隔声和抗冲击性能差。
	禁止用于房屋建筑的内隔墙（不包括双层墙板）
	

	19
	
	未用维尼纶和植物纤维增强的石膏空心条板
	抗弯、抗冲击性能差。
	禁止用于房屋建筑
	

	20
	
	灰铸铁长翼型散热器
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	禁止用于房屋建筑供暖系统
	

	21
	
	坐便器（＞9L）
	依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第659号公告）
	禁止用于民用建筑
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